- Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN pro NW 100 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301 oder aus Gusseisen,

Belastungsklasse A15 – E600 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,

Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,

Baulänge 1000 mm, ohne oder mit 0,5 % Sohlgefälle,

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

Verzinkte Zarge:

100 Nr. 0:		1000x138x142		18,3		CO2-Eq. 8,9

100 Nr. 20-0:		1000x138x245		31,0		CO2-Eq. 12,4

100 Nr. 1-10:		1000x138x145-195	18,6-24,6	CO2-Eq.  9,0 – 11,9

Gusszarge:

100 Nr. 0:		1000x138x142		19,1		CO2-Eq. 11,5

100 Nr. 20-0:		1000x138x245		32,0		CO2-Eq. 15,1

100 Nr. 1-10:		1000x138x145-195	19,5-25,4	CO2-Eq.  11,7 – 15,3

Edelstahlzarge:

100 Nr. 0:		1000x138x142		18,3		CO2-Eq. 6,8

100 Nr. 20-0:		1000x138x245		31,0		CO2-Eq. 10,4

100 Nr. 1-10:		1000x138x145-195	18,6-24,6	CO2-Eq.  6,9 – 9,1

- Entwässerungsrinne wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

Baulänge 500 mm, ohne Sohlgefälle

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

Verzinkte Zarge:

100 Nr. 0:		500x138x142		 9,6		CO2-Eq. ca. 4,8

100 Nr. 5-0:		500x138x170		13,2		CO2-Eq. ca. 6,5 	(glatte Seitenwand)

100 Nr. 10-0:		500x138x195		12,5		CO2-Eq. ca. 6,1

Gusszarge:

100 Nr. 0:		500x138x142		 9,7		CO2-Eq. ca. 5,9

100 Nr. 5-0:		500x138x170		13,5		CO2-Eq. ca. 8,2 	(glatte Seitenwand)

100 Nr. 10-0:		500x138x195		13,1		CO2-Eq. ca. 7,9

Edelstahlzarge:

100 Nr. 0:		500x138x142		 9,6		CO2-Eq. ca. 3,6

100 Nr. 5-0:		500x138x170		13,2		CO2-Eq. ca. 5,0 	(glatte Seitenwand)

100 Nr. 10-0:		500x138x195		12,5		CO2-Eq. ca. 4,7

- Aufpreis für Bodenablauf DN 100,

bei Entwässerungsrinnen ohne Sohlgefälle

- Abdeckungen aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301, Gusseisen oder Kunststoff mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss oder 4-fach Verschraubung, Belastungsklasse A15kN – E600kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, MW 30/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, MW 30/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. D400, MW 25/10, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. D400, MW 25/10, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Stegrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 8/80, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Stegrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, SW 8/80, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Lochrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, DM 6, Länge 1000 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Lochrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl

Kl. C250, DM 6, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro COMBee-Designrost NW 100, Kunststoff PA6

Kl. B125, DM 7,3; Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro COMBee-Designrost NW 100, Kunststoff PA6

Kl. C250, DM 7,3; Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Längsstabrost NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. C250, MW 29/13, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN tec/pro Guss-Längsstabrost NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. C250, MW 29/6 enge Schlitzweite, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Längsstabrost NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, MW 29/13, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Längsstabrost NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, MW 28/9, Länge 500 mm,

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Stegrost NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, SW 14/100, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „VIA“ NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „KIARO“ NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN pro Guss-Designrost „VILLE“ NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, SW 7, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung aus Edelstahl

Querstück zur Blockierung des fiX-Verschlusses

BG-FILCOTEN pro Guss-Längsstabrost NW 100, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, MW 22/13, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung, 4-fach zu verschrauben (nur in Gusszarge), gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Verschraubungsmaterial ist extra zu bestellen, Verschraubungsmaterial ist austauschbar.

SET-Verschraubungsmaterial für Guss-Längsstabrost Kl. E600

Stahl, schwarz verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter (Bedarf: 8 Stk./lfm)

SET-Verschraubungsmaterial für Guss-Längsstabrost Kl. E600

Edelstahl A2 – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter (Bedarf: 8 Stk./lfm)

- Sinkkasten-SET BG-FILCOTEN pro NW 100 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301 oder aus Gusseisen, inkl. Schlammeimer

Ablauf: KG-Muffe DN 100

Länge 500 mm / Breite 145 mm / Höhe 600 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Verzinkte Stahlzarge:	32,6 kg

Gusszarge:		33,1 kg

Edelstahlzarge:	32,6 kg

Geruchsverschluss zum Nachrüsten für Sinkkasten, Kunststoff

Gewicht: 0,1 kg

- Stirn-/Endplatte, Ablauf DN100 aus Kunststoff PP

Gewicht: 0,1 kg

- Einbaustütze, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt

Gewicht: 1,5 kg

- Geruchsverschluss für Bodenablauf DN 100, Kunststoff

Gewicht: 0,2 kg