- Fertigteil-Bankettplatten LEFIX mit Vorsatzbeton und einer Betonqualität von mind. C30/37 XC3/XD3/XF4/XA1 (erhöhter Frost- und Tausalzwiderstand)

Komplette Oberfläche der Platte mit Gefälle zur Außenseite von mind. 3 Prozent

Rillenartige Profil-Struktur, quer zur Fahrtrichtung, zur Erzeugung:

- eines Rumpel- bzw. Warneffekts beim Überfahren

- einer kontrollierten, gleichmäßigen Fahrbahnentwässerung

Konisch zulaufende Stirnseiten für Innen- und Außenradien

Verzahnung mit Nut- und Feder für eine verschiebungsfreie Verbundwirkung

Integrierte Abstandshalter zur Vermeidung von Abplatzungen bei Transport, Lagerung und Montage

Die Verlegung der Bankettplatten hat nach den Einbaurichtlinien des Herstellers zu erfolgen.

Type:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Verlegeradius: [m] 	Farbe Vorsatz:

1000/500:		1000x500x140/125	149		> 12			grau / rot

- Fertigteil-Bankettplatten LEFIX wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit Länge 450 mm und Verlegeradius 6 m

Type:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Verlegeradius: [m] 	Farbe Vorsatz:

450/500:		450x500x140/125	65		> 6			grau / rot

- Fertigteil-Bankettplatten LEFIX wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit Länge 250 mm und Verlegeradius 4 m

Type:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Verlegeradius: [m] 	Farbe Vorsatz:

250/500:		250x500x140/125	36		> 4			grau / rot

- Fertigteil-Bankettplatten LEFIX wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit Öffnung für Leitpflock, Länge 1000 mm, Farbe grau

Type:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Verlegeradius: [m] 	Farbe Vorsatz:

1000/500 LPF:	1000x500x140/125	145		> 12			grau

- Fertigteil-Bankettplatten LEFIX wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit Breite 350 mm, Länge 1000 mm

Type:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Verlegeradius: [m] 	Farbe Vorsatz:

1000/350:		1000x350x140/130	107		> 16			grau / rot

- Aufpreis Reflexionsfläche, 1 Stk. Rillenprofil je Bankettplatte

Farbe: rot oder weiß

- Versetzzange, Traglast max. 250 kg, Gewicht 15 kg, Öffnungsweite 55 – 535mm, zum Kauf oder Verleihweise