**237 Kanalisationen und Entwässerungen**

**500 Rinnen und Kanäle**

**510 Rinnen und Schalen**

 **.800 Produktenachweis**

 **.810 Rinnen und Schalen**

 .31 BG FILCOTEN®

 Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete)

 BG-Graspointner AG, 3250 Lyss

 Tel.: 032 387 37 70
 office.ch@bg-graspointner.com

**511 Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen**

 **Sowie Mehrleistungen und Schnitte.**

 **Inkl. Materiallieferungen**

 **.100 Rinnen und Abdeckungen verlegen,**

 **horizontal und im Gefälle**

 **.110 Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle**

 .111 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-E600 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 100

 06 Zarge Stahl verzinkt 4 mm

 Bauhöhe 142 mm / Nr. 0

 Rinnenlänge 1000 mm

 ohne / mit Ablaufbohrung

 Art. Nr. ohne 10610200 / mit 10610270

 .112 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-E600 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 100

 06 Zarge Stahl verzinkt 4 mm

 Bauhöhe 142 mm / Nr. 0

 Rinnenlänge 500 mm

 ohne Ablaufbohrung

 Art. Nr. 10610280

 .113 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-E600 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 100

 06 Zarge Stahl verzinkt 4 mm

 Bauhöhe 170 mm / Nr. 5-0

 Rinnenlänge 1000 mm

 ohne / mit Ablaufbohrung

 Art. Nr. ohne 10610261 / mit 10610271

 .114 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-E600 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 100

 06 Zarge Stahl verzinkt 4 mm

 Bauhöhe 170 mm / Nr. 5-0

 Rinnenlänge 500 mm

 für Ablaufbohrung

 Art. Nr. 10610281

 .115 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-E600 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 100

 06 Zarge Stahl verzinkt 4 mm

 Bauhöhe 195 mm / Nr. 10-0

 Rinnenlänge 1000 mm

 ohne / mit Ablaufbohrung

 Art. Nr. ohne 10610262 / mit 10610272

 .116 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-E600 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 100

 06 Zarge Stahl verzinkt 4 mm

 Bauhöhe 195 mm / Nr. 10-0

 Rinnenlänge 500 mm

 ohne Ablaufbohrung

 Art. Nr. 10610282

 .117 01 Rinne ohne Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-E600 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 100

 06 Zarge Stahl verzinkt 4 mm

 Bauhöhe 245 mm / Nr. 20-0

 Rinnenlänge 1000 mm

 ohne / mit Ablaufbohrung

 Art. Nr. ohne 10610264 / mit 10610274

**511.120 Rinnen mit rinneneigenem Gefälle**

 .121 01 Rinne mit Gefälle m

 02 Hochleistungsbeton

 03 BG FILCOTEN® pro

 04 A15-E600 nach EN1433

 05 Rinnenbreite NW 100

 06 Rinnengefälle 0.5 %

 Zarge Stahl verzinkt 4 mm

 Bauhöhe 145 - 190 mm / Nr. 1-10

 Rinnenlänge 1000 mm

 Art. Nr. 10610201-210

**511.200 Abdeckungen zu Rinnen versetzen**

 **.210 Stegroste / Lochroste**

.211 01 Stegroste, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite mm 8/80 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010206 / 17010207

.212 01 Stegroste, Edelstahl V2A / 1.4301 m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 8/80 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010306 / 17010307

.213 01 Lochroste, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Lochdurchmesser 6.0 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010228 / 17010229

.214 01 Lochroste, Edelstahl V2A / 1.4301 m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Lochdurchmesser 6.0 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010328 / 17010329

**511.220 Gitterroste**

.221 01 Gitterroste, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite mm 30/10 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010222 / 17010223

.222 01 Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301 m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite mm 30/10 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010322 / 17010323

.223 01 Gitterroste, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite mm 25/10 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010226 / 17010227

.224 01 Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301 m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite mm 30/10 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010326 / 17010327

**511.230 Gussroste**

 .231 01 Längsstabrost, Gusseisen m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite 29/13 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010101

 .232 01 Längsstabrost, Gusseisen m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite 29/6 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010106

 .233 01 Längsstabrost, Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite 29/13 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010104

 .234 01 Längsstabrost, Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite 28/9 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010110

 .235 01 Stegrost, Gusseisen m

 02 Klasse E600

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Maschenweite 14/100 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010105

 .236 01 Designrost «KIARO», Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 7 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010183

 .237 01 Designrost «VIA», Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 7 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010184

 .238 01 Designrost «RIVER», Gusseisen m

 02 Klasse D400

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 8 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010185

 .239 01 Designrost «VILLE», Gusseisen m

 02 Klasse E600

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite 7 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010180

**511.250 Kunststoffroste**

.251 01 Designrost COMBee, Kunststoff PA6 m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Lochdurchmesser 7.3 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010402

.252 01 Stegrost, Kunststoff PA6 m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN® pro

 04 zu Pos.

 05 Rostbreite 122 mm

 06 mit fiX-Verschluss

 Schlitzweite mm 8/40 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 20 mm

 Art. Nr. 17010404

**511.260 Schlitzaufsätze Stahl verzinkt**

 .261 01 Schlitzaufsatz asymmetrisch, Stahl verzinkt m

 02 Klasse B125

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 103 mm

 Schlitzhöhe 80 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17110237 / 17110238

 .262 01 Revisionsschacht asymmetrisch, Stahl verzinkt St.

 02 Klasse B125

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 103 mm

 Schlitzhöhe 80 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17110297

 .263 01 Schlitzaufsatz asymmetrisch, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17110243 / 17110244

 .264 01 Revisionsschacht asymmetrisch, Stahl verzinkt St.

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17110281

 .265 01 Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Stahl verzinkt m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17110204 / 17110205

 .266 01 Revisionsschacht 2S asymmetrisch, Stahl verzinkt St.

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17110206

**511.270 Schlitzaufsätze Edelstahl V2A / 1.4301**

 .271 01 Schlitzaufsatz asymmetrisch, Edelstahl V2A m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17110343 / 17110344

 .272 01 Revisionsschacht asymmetrisch, Edelstahl V2A St.

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 12.5 mm

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17110381

 .273 01 Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A m

 02 Klasse B125

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17110310 / 17110311

 .274 01 Revisionsschacht 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A St.

 02 Klasse B125

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17110312

 .275 01 Schlitzaufsatz 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17110304 / 17110305

 .276 01 Revisionsschacht 2S asymmetrisch, Edelstahl V2A St.

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 2x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17110306

 .277 01 Schlitzaufsatz 3S asymmetrisch, Edelstahl V2A m

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 3x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 1000 mm / 500 mm

 Art. Nr. 17110307 / 17110308

 .278 01 Revisionsschacht 3S asymmetrisch, Edelstahl V2A St.

 02 Klasse C250

 03 BG-FILCOTEN®

 04 zu Pos.

 05 Breite 123 mm

 06 Schlitzweite 3x6 mm, Heelproof

Bauhöhe 133 mm

 Schlitzhöhe 110 mm

 Baulänge 500 mm

 Art. Nr. 17110309

**511.290 Rosthaken**

 .291 01 Abhebegriffe für Revisionsschacht-Abdeckung St.

 02 Bedarf 2 St.

 03 Kunststoff

 04 zu Pos.

 Art. Nr. 13399

**511.300 Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen**

 **.310 für Rostarretierungen**

 .311 01 Rostverankerung zur Vandalismus-

und Diebstahlsicherung St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Edelstahl V2A

 04 zu Pos.

 05 Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung

 Art. Nr. 32087

**511.320 für Stirnwände**

 .321 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Stahl verzinkt

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 19010230

 .322 01 Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Edelstahl V2A / 1.4301

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 19010330

 .323 01 Stirn- bzw. Endplatte, DN 100 St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Kunststoff

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 19010400

**511.330 für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden**

 .331 01 Art St.

 02 Marke, Typ

 03 Material

 04 zu Pos.

 05 Weiteres

**511.340 für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz**

.341 01 Sinkkasten St.

 02 BG-FILCOTEN® pro

 03 Hochleistungsbeton

 04 zu Pos.

 05 Zarge Stahl verzinkt 4 mm

 Baulänge 500 mm

 Bauhöhe 600 mm

 Inkl. KG Muffe DN 100

 Inkl. Kuststoff-Schlammeimer

 Art. Nr. 10610292

**511.350 für Geruchverschlüsse von Ausläufen**

 .351 01 Geruchverschluss für Bodenablauf DN 100 St.

 02 BG-FILCOTEN

 03 PVC

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 30019

 .352 01 Geruchverschluss zu Sinkkasten DN 100 St.

 02 BG-FILCOTEN®

 03 PVC

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 30056

**511.360 Abdichtung von Rinnenfugen**

 .361 01 Voranstrich / Primer St.

 02 Sikaflex Primer 3N / 250ml/Dose

 05 Art. Nr. 31302

 .362 01 Trennband 9x2 mm St.

 02 25m/Rolle

 05 Art. Nr. 31206

 .363 01 Dichtmasse 1K, Standard, betongrau St.

 02 Sikaflex Pro 3 / 600ml/Beutel

 05 Art. Nr. 31300

 .364 01 Dichtmasse 1K, Spezial, betongrau St.

 02 Sikaflex Tank N / 600ml/Beutel

 05 Art. Nr. 31301

**511.370 Montagestützen**

 .371 01 Montagestütze für Rinnen NW 100 St.

 02 Höhe max. 30 cm

 03 Edelstahl V2A

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 60500065

 .372 01 Montagestütze für Rinnen NW 100 St.

 02 Höhe max. 50 cm

 03 Edelstahl V2A

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 60500082

**511.380 Bauzeitabdeckungen**

 .381 01 Bauzeitabdeckung für Schlitzaufsatz m

 02 SW 12mm und 2x6mm, l=1000mm

 03 Holz

 04 zu Pos.

 05 Art. Nr. 37962

**511.400 Schnitte bei Rinnen und Abdeckungen**

 **.410 rechtwinklige Schnitte bei Rinnen**

 .411 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres

 **.420 rechtwinklige Schnitte bei Abdeckungen**

 .421 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres

 **.430 schiefwinklige Schnitte bei Rinnen**

 .431 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres

 **.440 schiefwinklige Schnitte bei Abdeckungen**

 .441 01 Material St.

 02 zu Pos

 03 Weiteres